FISA TEHNICA

IZOHEAT 02

Tencuiala termoizolanta pentru interior

DESCRIERE TEHNICA

IZOHEAT este un produs ecologic pe baza de perlit expandat, alcatuit in proportie de 98% din compusi anorganici.  IZOHEAT reprezinta o varianta NATURALA de termoizolare prin care se reduce substantial transferul caldurii prin  elementele de constructie si imbunatateste confortul termic al cladirilor si spatiilor de locuit, asigurand  economii de aproximativ 30% la cheltuielile de incalzire/racire.

IZOHEAT este ignifug si confera protectie maxima la foc,  nu produce si nu intretine arderea si nu degaja substante toxice. 
IZOHEAT elimina cauzele formarii mucegaiului si igrasiei, protejează cladirile de factorii nocivi din mediu: ploaie, soare, vânt, etc.

Tencuiala IZOHEAT este permisiva, lasa peretele „sa respire”, si este rezistenta la acţiunea rozatoarelor si termitelor, ciupercilor si bacteriilor, asigurand un mediu de viata sanatos.

COMPOZITIE

Ciment alb de înaltă calitate alcatuit in proportie de 98% din compusi anorganici, umpluturi rezistente la variaţiile de temperatură, plastifianţi, aditivi specifici.

ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE:

- Este  de  3,5 ori mai uşoara decât o tencuiala obişnuită.

- Asigura o difuzie foarte buna a peretelui.

- Absorbţie redusă de apă (până la 3% peste 120 de zile).

- Din motiv că respiră la nivel molecular transferă bariera de vapori pe suprafaţa sa. Produsul este pulverulent  uscat, predozat, ambalat, se utilizează pentru termoizolarea, şi izolaţie fonică a construcţiilor şi tencuirea la exterior/interior a pereţilor şi faţadelor acestora.
Tencuiala IZOHEAT 02 este permisiva, lasa peretele „sa respire”.

- Foarte uşor de aplicat, manual sau cu maşina, avand o aderenţă excelenta la orice tip de suprafeţe (inclusiv cherestea şi sticlă);

- După amestecarea cu apa rezulta o pasta plastica foarte uşor lucrabila

Caracteristici tehnice generale ale tencuielilor produse în baza perlitului expandat

- Izolarea termică: Nivelul scăzut de conductivitate termică obţinut prin folosirea acestor materiale cresc performanta termica a elementelor de constructie Se reduce transferul căldurii prin pereţi în timpul iernii şi verii.

- Greutate mică: Densitatea foarte scăzută a produsului asigura reducerea greutatii pereţilor clădirii, structura cladirii devenind astfel mai puternica.

- Rezistenta la foc: Produsul rezistă la foc (Clasa de ignifug A1). Protejează structura clădirii impotriva incendiilor. Este ignifug si complet neinflamabil; nu produce si nu intretine arderea, este ecologic si nu degaja substante toxice; ofera protectie impotriva propagarii flăcări.

- Sunt prietenii mediului ambiant:  Materialul este ecologic, fiind alcatuit in proportie de 98% din compusi anorganici, nu conţine azbest, fenol şi alte materii periculoase pentru sănătate, nu se descompune si nu întră în reacţii cu alte materiale. IZOHEAT este complet neutru pentru sănătatea omului!

- Pereţi respirabili: Tencuieli care respiră si previn formarea umezelii şi mucegaiului în interiorul clădirilor. Conform cercetărilor, IZOHEAT nu este sensibil la umezeală. Produsele IZOHEAT absorb o cantitate mică de apă chiar şi în timpul cufundării îndelungate în apă (până la 3% peste 120 de zile). Rezultă că umezeala nu influenţează IZOHEAT, iar calităţile de termoizolare primare se păstrează într-un timp foarte îndelungat (zeci de ani). Acest lucru este deosebit de important în încăperi, deoarece umiditatea înaltă este premiza de bază pentru apariţia ciupercii, deci şi a unui mediu nesănătos în încăpereAcest fapt face construcţiile şi edificiile mai sănătoase.

- Fonoizolare: Se reduce zgomotul şi transmiterea sunetului prin pereţi şi podele. Aceste produse reduc în special sunete pulsate.

- Aplicarea simplă: Se adaugă numai apă şi se aplică prin metode tradiţionale ca şi oricare tencuială.

DOMENIU DE APLICARE

IZOHEAT 02 se foloseşte pentru termoizolarea la interior a imobilelor şi edificiilor. Produs unic, ce combină două funcţii: termoizolare şi acoperire decorativă.

IZOHEAT este utilizat cu succes atat in domeniul rezidential la cladirile noi si cladirile vechi, cat si in domeniul comercial / industrial (spatii comerciale, birouri, hale, depozite, tevi, conducte, etc.).

IZOHEAT poate fi utilizat atat la interior (pereti, tavane, pardoseli, etc.) cat si la exterior (fatade, pereti exteriori, terase, etc), si se poate aplica pe diferite suprafețe cum ar fi: beton, BCA, caramida, sticla, lemn, OSB, oțel, piatră ponce, rigips, metal, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

| Caracteristica | U. M | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma materiala |  | Amestec pulbere alb granulat | Examinare vizuala |
| Functii |  | Termoizolare, acoperire decorativa |  |
| Compozitie |  | 98% compusi anorganici, aditivi |  |
| Coeficient de conductivitate termica efectiv – λ | W / m.K | T1 0.085 | SR EN 1745 :2012 |
| Densitate |  | 400 kg/m3 +/- 10% |  |
| Clasa de reactie la foc |  | A-1 Non-inflamabil | SR EN 13501-1 |
| Rezistenta la foc |  | F90 ( 90 minute) |  |
| Grosime de aplicare | cm | 2,5 - 3,0 |  |
| Durata de aplicare |  | 3,5 ore (la temperatură de 23°C) |  |
| Instrumente de aplicare |  | Mistrie, Pompa pentru tencuială |  |
| Aderenta la substrat |  | Beton 0.62 N/mm2 (Tip A), Cărămidă 0.56 N/mm2 (Tip A) | EN 1015-12 |
| Suprafete de aplicare |  | Ipsos, cărămidă, SMIB, Gas beton, fier, sticlă, etc. |  |
| Perioada de uscare |  | 48 ore (23°C umiditatea relativă 50%) |  |
| Absorbtia apei capilare (W1) |  | 0.0361 kg/m2.min0.5 | EN 1015-18 |
| Izolare la zgomot |  | 25 db (3 cm/500 hz) |  |
| Coeficient difuzie la vapori |  | 3 (≤15) | SR EN 1015-19 |
| Rezistenta la compresiune |  | min.1 N/mm2-CSI | SR EN 1015-11 |
| Contractie termica liniara |  | max.1,4% la 600°C |  |
| Temperatura mediului la aplicare | ºC | Între +5ºC şi +30ºC |  |
| Ambalaj de livrare | sac | 9 kg |  |
| Consum normat |  | 9 kg/m²/2,5 cm grosimea stratului |  |
| Consum mediu de apa |  | 8-9 litri pentru 1 sac de 9 Kg |  |
| Termen de valabilitate |  | 18 luni in conditii uscate |  |
| Garantia dupa aplicare |  | 10 ani |  |

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, plană, curăţată de praf, impurităţi, pete de ulei şi de alte substanţe antiaderente. Suprafeţele cu un nivel de absorbţie ridicat vor fi prelucrate cu amorsă-grund de calitate.

PREPARARE AMESTEC

Într-un vas curat se toarna 7-8 litri de apa dupa care se adaugă conţinutul complet al unui sac de IZOHEAT (9 kg). Se amesteca continuu timp de 5-6 minute cu ajutorul unui mixer cu o turaţie de cca. 600 rotatii/minut. Se face o pauza de aprox. 3 minute, dupa care produsul se amestecă din nou timp de 3-4 minute. Astfel se obtine o masa omogena, fără aglomerări. Amestecul preparat trebuie să fie aplicat pe suprafața in decurs de maxim 1 ora din momentul preparării.

Observatie:

De ce trebuie amestecat deodata un sac intreg de IZOHEAT? Pentru ca diferitele componente din amestec  au greutati diferite, iar in momentul turnarii in vas este posibil ca dintre  componentele produsului, cele mai grele sa ramana pe fundul sacului. De aceea folosind doar o parte din continutul unui sac  este imposibil a stabili daca proprietatile declarate ale tencuielii raman aceleasi. Pregatirea corecta a amestecului este prin folosirea intregului continut dintr-un sac sau multiplu de un sac.

TEMPERATURA DE APLICARE: temperatura mediului ambiant trebuie să fie de minim +5°C. 

MOD DE APLICARE

Tehnologia de aplicare a tencuielii IZOHEAT este analogică desfăşurării lucrărilor cu tencuieli simple, ceea ce este cu mult mai simplu, mai rapid şi mai ieftin în comparaţie cu lucrările de termoizolare pe bază de vată minerală şi polistiren.

IZOHEAT se poate aplica intr-o grosime de 2,5 cm – 5,0 cm pe orice element de constructie si pe oricare tip de suprafata, fara a fi necesara plasa de fibra.
Amestecul preparat se recomanda a fi  aplicat manual, cu mistria si gletiera ca orice alt mortar. Suprafata suport poate fi usor umezita cu apa inainte de aplicare. Daca suprafata suport este OSB sau lemn  este recomandat a se folosi amorse speciale de calitate.

Dupa aplicarea grosimii dorite indepartati surplusul de material cu un indreptar si verificati grosimea tencuielii aplicate. Driscuirea suprafetei se poate face in cca.30 minute dupa aplicarea tencuielii.

DEPOZITARE: 
Se depozitează în spaţii uscate, în ambalajul original intact, la temperatura de min.+5°C la +25°C.