FISA TEHNICA a produsului

VOPSEA “AVITOP Ceramic”,  pentru Interior

1. GENERALITATI  si Utilizare

Vopseaua lavabila Antimucegai “AVITOP Ceramic” este un produs profesional, de calitate superioara, pe baza de copolimeri acrilo-stirenici, cu adaos de biocizi, aditivi si fileri speciali de ultima generatie.

”AVITOP Ceramic” este o vopsea lavabila antimucegai pentru interior, antibacteriana, pe baza de dispersie si microsfere ceramice 3M, utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton, etc., atat pentru decorarea cat si pentru protejarea suprafetelor expuse la aparitia fungilor de orice fel.

Filerii speciali - microsferele ceramice 3M - fiind foarte rezistente la apa si stabili d.p.d.v chimic confera produsului proprietati excelente de rezistenta la umezeala si vapori.

Datorita biocizilor de ultima generatie folositi dar si capacitatii de reflexie a microsferelor ceramice 3M, produsul obtinut are rezistenta mai mare la aparitia fungilor de orice fel. Totodata efectul de luminozitate este marit, iar acustica camerei se imbunatateste considerabil.

Vopseaua se poate colora prin nuantare, utilizand paste de colorare.

Elemente caracteristice principale:

- aderenta buna la suport;

- putere mare de acoperire

- durabilitate

- rezistenta mare la fungi si mucegaiuri

- peretele “respira”

- grad de alb ridicat

- aplicare si intretinere usoara

- timp de uscare redus

- lavabilitate

- permeabilitate la vapori si impermeabilitate la apa

- luminozitate

2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua lavabila Antimucegai ” AVITOP Ceramic” este o vopsea gata preparata, recomandata pentru protejarea si finisarea suprafetelor interioare ale constructiilor( pereti, tavane, bucatarii, bai, spatii deschise, suprafete incaperilor cu umiditate ridicata, etc.) din beton, zidarie, azbociment, gips, etc., expuse la umezeala si condens, in vederea protejarii pe termen lung impotriva fungiilor, mucegaiurilor, algelor si bacteriilor.

Produsul ” AVITOP Ceramic” este utilizat pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment, gleturi de var si de ipsos, inclusiv zidarii din caramizi uzuale din BCA, azbociment, placi de ipsos, gips carton, beton, PAL, PFL, si pe vopsitorii vechi rezistente.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Produsul ca atare |  |  |  |
| Aspect: | - | suspensie alba, vascoasa, omogena | examinare vizuala |
| Culoare: | - | alba | examinare vizuala |
| Densitate : | g/cm3 | 1,24 +/- 0,5% | SR EN ISO 2811-2002 |
| Continut de substante nevolatile (1 ora la 120°C) | % | 57+/-2 | SR EN ISO 3251-2003 |
| Compozitie material: |  | copolimeri acrilo-stirenici, biocizi, aditivi si fileri speciali |  |
| Putere de acoperire |  | 2 straturi | SR ISO 6504-3:2003 |
| pH | - | 7 -9 | STAS 8619/3-90 |
| Consum specific (): | 2 straturi | 200ml / m2 ( in functie de tipul si culoarea suportului) | Functie de rugozitatea suprafetei |
| COV | g/l | Max.29 | EN ISO 11890-2 |
| Pelicula |  |  |  |
| Aspect | - | Pelicula continua, fara defecte, mata | Examinare vizuala |
| Timp de uscare: - la atingere - pentru reacoperire |  | - 15 minute la t° de 23°+/-5°C - 2-3 ore | SR EN 29117-98 |
| Rezistenta la umiditate: | ore | min. 200 | SR EN 60068-2-30:2001 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare:
 - rola(trafalete) sau prin pulverizare

Pregatirea suprafetei suport:
Aplicarea produsului ” AVITOP Ceramic” pe suprafata-suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acesteia, intrucat aceasta etapa are o importanta deosebita asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei:

 - suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de aplicarea produsului, iar daca suprafata este necorespunzatoare (suna a gol) se indeparteaza complet tencuiala pana la zidarie si se reface suprafata cu mortar;

- se vor remedia eventualele fisuri si alte imperfectiuni inainte de aplicarea ” AVITOP Ceramic”

- tencuielile vechi, minerale foarte absorbante se curata de praf si impuritati;

- tencuielile noi de ciment-var trebuie sa fie uscate; la tencuielile vechi zonele reparate sa fie de asemenea uscate.
 - vopselurile vechi, neaderente se vor indeparta complet prin razuire;

- zugravelile existente din huma se inlatura complet in prealabil prin spalare sau razuire, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos sau materiale pe baza de ipsos.

- daca exista zone atacate de mucegai, acestea se vor curata in prealabil cu solutii antimucegai;
 - suprafetele se vor curata de praf, impuritati sau grasimi;

- suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate;

- pentru suprafete noi (inclusiv reparatii) se va aplica amorsa AT - recomandata de producator.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul ” AVITOP Ceramic” se depoziteaza la temperatura de aplicare min. 24 de ore inainte de a fi folosit.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Se amesteca bine produsul in ambalajul original.

Se aplica mai intai amorsa AT.

Pentru aplicare cu rola/trafalete vopseaua ” AVITOP Ceramic” se dilueaza, la primul strat cu max. 5% apa, iar al doilea strat se poate aplica nediluat.
Intervalul de aplicare intre straturi este de minim 2-3 ore.
Temperatura optima de aplicare a produsului este cuprinsa intre +5°C si +30°C, iar umiditatea relativa de max. 65%. Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport.

Se interzice amestecarea vopselei ” AVITOP Ceramic” cu alte produse ( var, huma sau vopsele pe baza de solventi). Nu se va utiliza la temperaturi sub +5°C sau pe suprafete umede.

6. CONSUM SPECIFIC MEDIU

- suport cu granulatie medie: cca 200ml/m2

- suport cu granulatie mare: cca. 220 ml/m2

Valorile consumului sunt obtinute in situatia aplicarii vopselei cu trafaletul (rola) sau prin pulverizare.

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului.

Consumul poate creste seminificativ, in situatia aplicarii vopselei pe suprafate foarte rugoase si/sau absorbante sau cu trafaleti(rola) cu lungime mare de fir de par.

7. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE si TRANSPORT
Produsul ” AVITOP Ceramic” se livreaza in ambalaje din plastic de 5litri si 10 litri, inchise ermetic.

Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricatiei, termenul de valabilitate, cantitatea neta.
Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi intre minim +5°C  si maxim +30°C.

Atentie: depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea ireversibila a produsului.

8. TERMEN DE VALABILITATE
In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.
In cursul acestei perioade pot aparea urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor: sedimentare de pigment; care se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta.

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare a patrunderii aerului.

9. PROTECTIA MUNCII SI PSI

Operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea sau mucoasele.
Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Fraze de securitate
S2 : a nu se lasa la indemana copiilor.
S26: In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.

S46: In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsul ” AVITOP Ceramic” si trebuiesc respectate ca atare.

Produsul ” AVITOP Ceramic” este destinat utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produsului pus in opera. SC Real Invest Srl nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.